Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Основы технической диагностики нефтегазового оборудования»

Задание 1.

Расчет остаточного срока службы изоляционного покрытия по переходному сопротивлению (tост, год) проводится по формуле

,                                              (1)

где  — постоянная времени старения (год1), рассчитываемая по формуле

,                                              (2)

| где R0 — | переходное сопротивление изоляционного покрытия на законченном строительством участке газопровода. Берется реально измеренное R0 значение для данного участка либо принимается по табл. 1; |
| --- | --- |
| tф — | фактическое время эксплуатации газопровода до начала диагностирования, год. |

Таблица 1

Переходное сопротивление изоляционного покрытия R0

на законченном строительством участке газопровода

| Основа покрытия | Переходное сопротивление, Омм2 |
| --- | --- |
| Битумные мастики | 5104 |
| Полимерные рулонные материалы | 105 |
| Полиэтилен экструдированный | 3105 |
| Сгеклоэмаль | 103 |

Пример расчет остаточного срока службы изоляционного покрытия

В результате диагностирования было определено:

газопровод из стальных труб наружным диаметром D = 0,219 м и толщиной стенки трубы         h = 0,006 м проложен в грунте средней коррозионной активности удельным сопротивлением         г =12 Омм на глубине Н = 1 м. Его переходное сопротивление, замеренное в шурфе, Rф = 100 Омм2, а исходное значение, принимаемое по табл. 1, R0 = 5104 Омм2. Время эксплуатации            tф = 30 лет. Подставляем имеющиеся значения в формулу (1):

,

после арифметических упрощений имеем

.

Решаем полученное уравнение методом подбора с точностью не ниже 0,5 Омм2.

| Значение Rк для левой части уравнения | 18,0 | 20,0 |
| --- | --- | --- |
| Соответствующее значение Rк в правой части уравнения | 19,89 | 20,03 |

Принимаем величину критического переходного сопротивления Rк =20,0 Омм2.

Проверяем выполнение условия 2Rк < Rф:220,0 < 100, условие выполняется.

По формулам (3) и (2) проводим расчет остаточного срока службы изоляционного покрытия:

;

.

Таким образом, по результатам расчета, по истечении семи лет на продиагностированном участке газопровода ожидается снижение переходного сопротивления изоляционного покрытия за допустимые пределы и должно быть принято решение о дальнейших противокоррозионных мероприятиях, в том числе с применением пассивной и активной электрохимической защиты.

Задание 2

Расчет остаточного срока службы газопровода по изменению пластичности металла.

Снижение пластичности металла труб в результате старения, т. е. зависимость основных механических характеристик (в, т) от времени эксплуатации газопровода, можно представить в виде функции, значения которой определяются по формуле

,                                       (3)

| где , b, c, e — | параметры, отражающие процесс старения, значения которых приведены в табл. 3; |
| --- | --- |
| k1 и k2 — | поправочные коэффициенты условий эксплуатации. |

Значения коэффициентов k1 и k2 для расчета пластичности при эксплуатации газопровода в условиях, отличных от базовых, вычисляются по формулам:

при изменении данных по температуре

,                                         (4)

при изменении данных по давлению

,                                               (5)

| где Т, °С и Р, МПа | — разность среднегодовой температуры грунта Тф на уровне заложения газопровода и действующего давления Рф от базовых значений (20 °С и 1,2 МПа): Т = Тф-20°С; Р = Рф-1,2; |
| --- | --- |
| т, bт, ст - | параметры, учитывающие влияние изменения температуры на пластичность, принимаются по табл. 3. |

Таблица 3

Параметры для расчета фактических механических

свойств металла по пластичности

| Параметры | Величина для стали |  |
| --- | --- | --- |
|  | Группа А | Группа Б |
|  | 0,4779 | 0,56251 |
| b | 0,0046703 | 0,005922 |
| с | 0,222073 | 0,237626 |
| е | 0,019853 | 0,019036 |
| т | 0,00000783 | -0,00000787 |
| bт | 0,000325 | 0,000365 |
| ст | -0,0000105 | -0,0000121 |

Примечание. Параметры таблицы определяются на основе имеющихся экспериментальных данных путем их аппроксимации и в соответствии с критерием подобия процессов деформирования и разрушения металлов одной группы и постоянно уточняются при получении новых данных.

Определение остаточного срока службы, представленное на рис. Е.1 и Е.2 приложения Е, производится путем построения при помощи ПЭВМ графика функции , формула (4), с интервалом точности (+10 %) в виде двух кривых:  и 1 — верхней границы 10%-ного интервала точности кривой  в координатах «т/в — время» и двух прямых, построенных в тех же координатах, параллельных оси абсцисс: т/в = 0,9 и т/в = тф/вф. Значения тф и вф получены по данным шурфового контроля согласно п. 5.5 в ходе диагностирования.

Пример 1

При обследовании технического состояния участка трубопровода диаметром 273 мм установлено: материал — Ст 4 (группа А), ано = 78,4 Дж/см2, анф = 39 Дж/см2, h0 = 9 мм, внутреннее давление 0,005 МПа, температура в шурфе трубопровода 10 °С, время эксплуатации tф = 46 лет.

Строим график функции ан по формуле (7) с интервалом точности (-10 %) в виде двух кривых: ан и а1 = ан - 0,1ан и три прямые: ан = 30 Дж/см2, ан = анф = 38 Дж/см2 и t = tф = 46 лет (рис.Е.2).

Находим абсциссу точки пересечения кривой а1 с прямой ан = 30 Дж/см2, tкр = 61 год. Определяем точку пересечения прямой t = tф и ан = анф, Zф. Точка Zф попадает в интервал точности функции ан, уточнения параметров функции ан не требуется, следовательно:                       tост = tкр - tф = 61 — 46 = 15 лет — остаточный срок службы по ударной вязкости.

Время эксплуатации газопровода t, лет

Рис.

Задание 3

Расчет остаточного срока службы газопровода по величине НДС при действии фронтальной (общей) коррозии металла.

Остаточный срок службы tост с учетом сплошной коррозии и действующих напряжений имеет вид

,                                  (6)

| где t0 — | максимальное время до разрушения ненапряженного элемента конструкции (газопровода) в годах, определяемое по формуле |
| --- | --- |

,                                                     (7)

| кцф — | фактически действующие кольцевые напряжения, МПа, с учетом утонения стенки трубы при сплошной коррозии вычисляются по формуле |
| --- | --- |

(8)

| (здесь D — | наружный диаметр газопровода, мм); |
| --- | --- |
| кц0 — | начальное кольцевое напряжение, МПа, определяемое по формуле |

(9)

| (здесь h0 — | толщина стенки трубы в начале эксплуатации, мм); |
| --- | --- |
| Vк — | средняя скорость коррозии, мм/год, определяемая по формуле |

(10)

| (здесь hт — | толщина стенки трубы в зоне наибольших повреждений (дефекта), мм); |
| --- | --- |
| кцр — | допускаемое рабочее кольцевое напряжение, МПа; |
| Kn — | константа рабочей среды, Мпа1, определяемая по формуле |

(11)

| (здесь V — | мольный объем стали, равный 7,0 см3/моль; |
| --- | --- |
| R — | универсальная газовая постоянная, равная 8,31 Дж/(мольК); |
| Т — | температура Тф (К), при 20 С = 293 К). |

Пример расчета остаточного срока службы при действии фронтальной коррозии приведен в приложении Е.

Пример расчета остаточного срока службы газопровода

при действии фронтальной коррозии

При обследовании технического состояния участка трубопровода диаметром 219 мм установлено: материал — Ст3 (группа А), т = 216 МПа, в = 362 МПа, h0 = 6 мм, внутреннее давление Р = 1,2 МПа, время эксплуатации tф = 30 лет, грунт — суглинок, обнаружена общая (фронтальная) коррозия, толщина стенки трубы в зоне наибольших повреждений (дефекта)               hт = 3,84 мм.

Определяем по формулам (14) и (13) начальное кольцевое и фактически действующее кольцевое напряжения с учетом утонения стенки трубы:

кц0 =1,2(0,219 - 20,006)/(20,006) = 20,7 МПа;

кцф = 1,2(0,219 - 20,006)/(20,00384) = 32,34 МПа.

По формуле (15) определяем среднюю скорость коррозии

Vк = 2,16/30 = 0,072 мм/год.

Определяем по формуле (12) максимальное время «жизни» ненапряженного элемента

t0 = (6/0,072)(1 - 20,7/162) = 72,7 года.

Согласно формуле (11) находим остаточный срок службы

tост = 72,2ехр (-7/(8,31293)0,5162(32,34/162)0,5) - 30 = 65,9 - 30 = 35,9 лет.

Задание 4.

Расчет остаточного срока службы газопровода по изменению ударной вязкости металла.

Снижение трещиностойкости (ударной вязкости) металла труб в результате старения, т. е. зависимость ударной вязкости ан от времени эксплуатации газопровода можно представить в виде

(12)

| где , , , t, , — | параметры, отражающие процесс старения относительно исходного значения ударной вязкости ан0, приведены в табл. 4. |
| --- | --- |

Исходное значение ударной вязкости ан0 выбирается по данным базового шурфа или по табл.2.

При эксплуатации газопровода в условиях, отличных от базовых, расчетные значения ударной вязкости изменяются на величину поправочных коэффициентов K3 и K4, которые определяются по формулам:

при отличии температуры Тф от базовой (Тф  20 °С)

(13)

и при отличии давления от базового Р  1,2Мпа (для СУГ —1,6 МПа)

,                                                  (14)

| где nт, mт, uт — | параметры, учитывающие влияние изменения температуры на ударную вязкость (приведены в табл. 4). |
| --- | --- |

И тогда

анф = ан0 + K3 + K4,                                                 (15)

где анф — фактическая величина ударной вязкости материала в точке замера, Дж/см2.

Определение остаточного срока службы, представленное на рис. Е.3 и Е.4 приложения Е, производится путем построения при помощи ПЭВМ графика функции ан формула (7), с интервалом точности (-10 %) в виде двух кривых: ан, формула (7), и а1 — нижней границы 10%-ного интервала точности кривой ан в координатах «ударная вязкость — время» и двух прямых, построенных в тех же координатах, параллельных оси абсцисс: ан = 30 Дж/см2; ан = анф. Значение анф получено по данным шурфового контроля согласно п. 6.5 в ходе диагностирования.

Пусть tкр — абсцисса точки пересечения кривой а1 с прямой ан = 30 Дж/см2. Определяем точку пересечения прямых t = tф и ан = анф. В случае, когда указанная точка попадает в интервал точности функции по формуле (7) или в область над кривой ан, разность tкр - tф дает искомую величину остаточного срока службы tост = tкр - tф. Если же полученная точка окажется за пределами интервала точности (в области под кривой а1), следует уточнить параметры табл. 4, используемых в функции формулы (7) или вместо tф использовать для расчета условно-фактическое время эксплуатации газопровода tуф, равное абсциссе точки пересечения кривой а1 с прямой ан = анф. В этом случае tост = tкр - tуф.

Пример расчета остаточного срока службы по изменению ударной вязкости металла приведен в приложении Е.

Таблица 4

Параметры, необходимые для определения ударной вязкости

| Параметр | Группа А | Группа Б |
| --- | --- | --- |
|  | -0,002932ан0 | -0,0046572ан0 |
|  | 0,0127966ан0 | 0,0423572ан0 |
| t | -0,020738ан0 | -0,0623067ан0 |
|  | 1,025088ан0 | 0,9989ан0 |
|  | 0,0001435ан0 | 0,001612ан0 |
|  | 0,0000000056ан0 | 0,0000000053ан0 |
| nт | 0,015 | -0,015 |
| ит | 0,0121 | 0,0057 |
| тт | -0,9 | -1 |

Примечание. Параметры таблицы определяются на основе имеющихся экспериментальных данных путем их аппроксимации и в соответствии с критерием подобия процессов деформирования и разрушения металлов одной группы и постоянно уточняются при получении новых данных.

Пример расчета остаточного срока службы по изменению ударной вязкости

При обследовании технического состояния участка трубопровода диаметром 273 мм установлено: материал — Ст 4 (группа А), ано = 78,4 Дж/см2, анф = 39 Дж/см2, h0 = 9 мм, внутреннее давление 0,005 МПа, температура в шурфе трубопровода 10 °С, время эксплуатации tф = 46 лет.

Строим график функции ан по формуле (7) с интервалом точности (-10 %) в виде двух кривых: ан и а1 = ан - 0,1ан и три прямые: ан = 30 Дж/см2, ан = анф = 38 Дж/см2 и t = tф = 46 лет (рис.Е.2).

Находим абсциссу точки пересечения кривой а1 с прямой ан = 30 Дж/см2, tкр = 61 год. Определяем точку пересечения прямой t = tф и ан = анф, Zф. Точка Zф попадает в интервал точности функции ан, уточнения параметров функции ан не требуется, следовательно:                       tост = tкр - tф = 61 — 46 = 15 лет — остаточный срок службы по ударной вязкости.

Время эксплуатации газопровода t, лет

Пример 2 (рис.Е.4).

При обследовании 2-го участка газопровода с аналогичными параметрами получены следующие данные: ано = 78,4 Дж/см2, анф = 38 Дж/см2. Строим графики аналогично примеру 1.

Точка Zф в этом случае оказалась за пределами интервала точности функции ан (в области под кривой а1), следовательно, величину остаточного срока службы tост определяем с использованием условно-фактического времени эксплуатации газопровода tуф, равного абсциссе точки пересечения кривой а1 с прямой ан = анф. В этом случае tост =tкр -tуф.

Из графиков аналогично примеру 1 получаем: tкр = 61 год, tуф = 47 лет, следовательно:                tост = tкр - tуф = 61 - 47 = 14 лет — остаточный срок службы данного участка газопровода по ударной вязкости.

Время эксплуатации газопровода t, лет

Рис.Е.4

6.7. Расчет остаточного срока службы газопровода при наличии язвенной (питтинговой) коррозии металла.

Повреждения труб в виде коррозионных язв (питгингов) приводят к неравномерному распределению напряжений в стенке газопровода, увеличивая их в местах наиболее глубоких повреждений.

Остаточный срок службы с учетом язвенной (питтинговой) коррозии и действующих напряжений определяется по формуле

,                                                  (17)

| где hдеф — | критическая глубина дефекта при действующем уровне напряжений, мм; |
| --- | --- |
| hтр — | глубина дефекта в зоне максимальных повреждений, мм; |
| Vк1 — | скорость коррозии, вычисляемая по формуле (15) и скорости роста дефекта в плоскости трубы Vд = di/tф. |

;                                                     (18)

,                                          (19)

где di — наибольший размер коррозионной язвы по верхней кромке, мм;

max = 0,75т.

Пример расчета остаточного срока службы при наличии язвенной (питтинговой) коррозии приведен в приложении Е.

Пример расчета  остаточного срока службы

при наличии язвенной (питтинговой) коррозии

При обследовании технического состояния участка трубопровода диаметром 219 мм установлено: материал — Ст3 (группа А), т = 216 МПа, в = 362 МПа, h0 = 6 мм, внутреннее давление Рф = 1,2 МПа, время эксплуатации tф = 30 лет, грунт — суглинок, обнаружена точечная (питтинговая) коррозия, толщина стенки трубы в месте коррозионного дефекта hт = 3,84 мм с размером (по верхней кромке) di = 4 мм.

Определим max = 0,75т = 162 МПа.

Определяем по формуле (19) критическую глубину дефекта

hдеф = 6 - 4(0,191,2/162)0,5 = 5,8 мм.

Аналогично предыдущему примеру скорость коррозии Vк = 0,072 мм/год. Vд =0,13,                    Vк1 = 0,103.

Согласно формуле (17) определим остаточный срок службы

tост = (5,8-2,16)/0,103 = 35,3 года.