ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ

СВОЙСТВ ГРУНТОВ

Методические указания

Омск 2018

УДК 621.87

ББК 39.311-06-51

Рецензент:  д.т.н., проф. Н. С. Галдин (СибАДИ)

Работа утверждена редакционно-издательским советом СибАДИ в качестве методических указаний.

Определение основных свойств грунтов: методические указания /

В.И. Лиошенко.  –  Омск: СибАДИ, 2018. – 18 с.

Предназначены для обучающихся всех форм обучения: бакалаврам, по направлениям подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»; студентам по специальности «Наземные  транспортно-технологические  средства»; магистрантам по направлению «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» при изучении курсов:  « Конструкция и теория строительных и дорожных машин»,  «Теория взаимодействия рабочих органов  СДМ с грунтом».

Приведены методики практического определения основных свойств грунтов при выполнении лабораторных работ по  резанию и копанию грунтов рабочими органами землеройных и строительных машин. Найденные параметры грунта используются при расчетах сил резания и копания.

Подготовлены на кафедре «Техника  для строительства и сервиса нефтегазовых комплексов и инфраструктур».

Текстовое (символьное) издание (      )

Системные требования: Intel, 3,4GHz; 150 Мб; Windows ХР / Vista  / 7 ; DVD-ROM ; 1 Гб  свободного места на жестком диске; программа для чтения  pdf-файлов :  Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader

Редакционно-издательский отдел ИПЦ СибАДИ, 644080, г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 1

ФГБОУ  ВО  «СибАДИ», 2018

Введение

Под грунтами в инженерной практике подразумевают горные породы образующие поверхностные слои Земли и составляющие кору выветривания. Грунты являются самыми распространенными строительными материалами. Из них строят плотины, земляное полото железных и автомобильных дорог, на них возводят промышленные и гражданские объекты и различные инженерные сооружения.

Работа грунтов в сооружениях протекает в сложной природной обстановке под воздействием которой идет изменение их свойств как физических, так и физико-механических.

К физическим свойствам, которые определяют физическое состояние грунта, относят: плотность, влажность, пористость, пластичность, липкость и другие.

К физико-механическим свойствам, которые определяют поведение грунта под воздействием на них внешней нагрузки, относят: разрыхляемость, сопротивление сдвигу, коэффициент трения грунта о грунт, коэффициент трения грунта о сталь, угол естественного откоса и другие.

К основным свойствам грунта относят те, которые оказывают максимальное силовое воздействие на силы резания и копания: плотность, влажность, удельное сцепление, угол внутреннего трения, угол внешнего трения, категорию грунта, число ударов ударника ДорНИИ.

В процессе строительства строительные и дорожные машины постоянно взаимодействуют с грунтом. Рабочие органы землеройных машин разрушают его массив, ходовое оборудование передвигает машины по поверхности, грунтоуплотняющие машины изменяют его плотность. Находясь в контакте с узлами и агрегатами строительных и дорожных машин грунтовая масса оказывает силовое воздействие на рабочие органы, что требует  знания и умения определять основные характеристики грунта и использовать их при силовых расчетах.

Задание №1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ГРУНТА МЕТОДОМ

РЕЖУЩЕГО КОЛЬЦА ПО ГОСТ 5180-2015

Цель работы: определить численное значение плотности исследуемого грунта.

Оборудование: режущие кольца; штамп для вдавливания режущих колец в грунт; нож с длинным плоским лезвием; пластины с гладкой поверхностью; штангенциркуль; лопата штыковая; рычажные весы.

Общие положения

Плотность грунта – масса единицы объема грунта (ГОСТ 5180–2015). Она складывается из массы твердых частиц грунта и массы воды, образующей пленки на поверхности твердых частиц и заполняющей частично или целиком свободные промежутки (поры) между твердыми частицами.

Таким образом, плотность грунта может изменяться в зависимости от соотношения объемов воды и твердых частиц в грунте, т.е.  в зависимости от степени уплотнения грунта, а также от степени заполнения пор грунта водой.

Лабораторное определение плотности выполняют в соответствии с ГОСТ 5180–2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик».

Стандарт распространяется на грунты, легко поддающиеся вырезке или не сохраняющие свою форму без кольца, сыпучемерзлые и с массивной криогенной структурой.

Плотность образца грунта ρ, г/см3 вычисляют по формуле

,						(1)

где mг – масса грунта в кольце, г; Vк – объем кольца, см3.

,					(2)

где d – внутренний диаметр кольца, см; h – высота кольца, см.

Значение плотности грунта вычисляют как среднее арифметическое из результатов параллельных опытов (не менее трех).

Погрешность измерений при испытаниях не должна превышать:

- 0,02 г при измерении массы образца;

- 0,1 мм при измерении геометрических размеров образца и режущего кольца.

При обработке результатов испытаний плотность грунта вычисляют с точностью до 0,01 г/см3.

Ход работы

- Взять режущие кольца (не менее трех), измерить внутренний диаметр и высоту;

- взвесить, вычислить внутренний объем колец;

- вдавить кольца в грунт с помощью специального штампа, используя рычаг и штопор;

- выкопать кольца из грунта штыковой лопатой, при этом лопату устанавливают за 5–6 см до кольца;

- аккуратно удалить грунт вокруг кольца ножом, торцы зачистить ножом и закрыть пластинками;

- взвесить кольца с грунтом, если грунт слабо держится в кольце, то взвесить с пластинками;

- определить плотность грунта по формуле 1;

- данные опытов занести в журнал, определить плотность грунта.

Задание №2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ГРУНТА МЕТОДОМ ВЫСУШИВАНИЯ ДО ПОСТОЯННОЙ МАССЫ

ПО ГОСТ 5180–2015

Цель работы: определить численное значение влажности исследуемого грунта

Оборудование: тарелочка для грунта, нож, совок, прибор «Влагомер–20», весы.

Общие положения

Влажность грунта – отношение массы воды в объеме грунта к массе этого грунта, высушенного до постоянной массы.

Влажность грунта в естественном  залегании изменяется в широких пределах. В зависимости от влажности грунты могут иметь твердую, полутвердую, пластичную и текучую консистенции, которая характеризует качественное состояние грунта. Изменение влажности приводит к изменению физико-механических свойств грунтов.

Влажность грунта определяют как отношение массы воды, удаленной из грунта высушиванием до постоянной массы, к массе высушенного грунта. При этом грунт можно высушивать в сушильном шкафу (ГОСТ 5180–2015), либо пользоваться прибором «Влагомер–20» (рис. 1).

При использовании для высушивания образцов грунта сушильного шкафа, берут пробы грунта массой 15–50 г, помещают в заранее высушенные, взвешенные и пронумерованные  металлические стаканчики и закрывают каждый стаканчик плотно крышкой.

Пробу грунта со стаканчиком взвешивают, затем стаканчики открывают и вместе с крышками помещают в нагретый сушильный шкаф, где грунт высушивают при температуре 105±2ºС.

Песчаные грунты сушат 3 часа, остальные – в  течение 5 часов. После чего  стаканчики с грунтом помещают в эксикатор с хлористым кальцием, где грунт охлаждается до температуры помещения, затем  грунт со стаканчиком и крышкой взвешивают. После чего стаканчик с грунтом помещают снова в нагретый сушильный шкаф и снова сушат. Песчаные грунты 1 час, остальные – 2 часа.

Снова помещают стаканчики с грунтом в эксикатор, где происходит охлаждение, затем проводят взвешивание. Высушивание производят до получения разности масс грунта со стаканчиком при двух последних взвешиваниях не более 0,02 г.

После чего вычисляют влажность грунта по формуле

,				   (3)

где m – масса пустого стаканчика с крышкой, г; m0 – масса высушенного грунта со стаканчиком и крышкой, г; m1 – масса влажного грунта со стаканчиком и крышкой, г.

В связи с тем, что на высушивание образцов уходит много времени был разработан экспресс-метод и прибор «Влагомер–20», который обеспечивает достаточную достоверность значений влажности грунта при расчетах обычной точности.

Прибор представляет собой напольные весы с двумя шкалами показателей. Верхняя шкала проградуирована в процентах влажности от 0 до 100%, нижняя в граммах от 0 до 20.

На правую чашу весов ставят тарелочку из алюминия с пробами грунта, высушивание которого осуществляется теплом от мощной электролампы с зеркальным отражателем, установленной на кронштейне под правой чашей весов.

На левую чашу помещают разновесы для уравновешивания тарелочки с грунтом. Влажность грунта вычисляют как среднее арифметическое из трех опытов.

Ход работы

Взять тарелочку, протереть чистой тряпочкой от пыли, взвесить на весах;

- поместить на тарелочку пробу грунта, примерно 20 г, используя совок, распределить грунт по всей поверхности тарелочки, комочки разрезать ножом, раздавливать нельзя, т.к. в порах при этом происходит защемление воды и требуется значительное время на ее испарение;

- взвесить тарелочку с грунтом на весах;

- установить тарелочку с грунтом на правую чашу прибора «Влагомер–20» и разновесами установить стрелку прибора в центре верхней шкалы;

- включить лампу и произвести высушивание грунта до полной остановки стрелки. В процессе высушивания вода из грунта испаряется, масса образца уменьшается и стрелка прибора это показывает;

- после полной остановки стрелки берем тарелочку аккуратно тряпочкой (температура высушивания 105ºС) и взвешиваем;

- по результатам опыта определяем влажность образца грунта в процентах либо в долях единицы;

- по результатам не менее 3 опытов определить влажность грунта, данные занести в журнал.

Задание №3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ГРУНТА ПО ЧИСЛУ УДАРОВ Су УДАРНИКА ДорНИИ

Цель работы: определить число ударов ударника ДорНИИ и категорию грунта.

Оборудование: ударник ДорНИИ.

Общие положения

В теории резания и копания грунтов при определении сил резания широко используется такой параметр как удельное сопротивление грунта резанию К. Численное значение К зависит от режима работы машины, параметров рабочего орган и параметров грунта, поэтому определяется только экспериментально и изменяется в широких пределах. Учитывая, что проведение опытов по резанию грунтов весьма трудоемко, проф. А.Н. Зеленин предложил экспресс-метод который позволяет не выполняя самого процесса резания получать численное значение К с достаточной точностью.  В основе метода лежит число ударов Су ударника ДорНИИ(известный как плотномер ДорНИИ). Зеленин А.Н. предложил также классификацию грунтов по числу ударов ударника. Согласно его предложению, все грунты талые и мерзлые разделены на  категории (ГОСТ 17343–83). Затем для каждой категории грунта были найдены численные значения удельного сопротивления резанию К, kH/м2, которые и используются при расчетах сил резания.

Таблица 1

Классификация грунтов по числу ударов Су

| Категория грунта | талые грунты | мерзлые грунты |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Число ударов Су ударника ДорНИИ | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 17-34 | 35-70 | 71-140 | 141-280 | 281-560 |

Ударник ДорНИИ (известный как плотномер ДорНИИ)  используется в дорожном деле для оценки несущей способности грунтовых дорог с точки зрения ее «разбитости» и необходимости ремонта (рис. 2).

Конструкция ударника крайне проста и надежна в работе. Металлический стержень имеет на одном конце цилиндрический наконечник с углом заострения β=180º, площадью 1см2 и длиной 100 мм (рис. 2).

На другой конец одета гиря, массой 2,5 кг. Ударник ставят наконечником на грунт, поднимают гирю и сбрасывают. Падая с высоты 400 мм гиря ударяет по буртику, заставляя наконечник внедряться в грунт. По числу ударов за которое наконечник  погрузится в массив на 100 мм и определяют категорию грунта. Чем выше категория грунта, тем труднее ее разрабатывать.

Таким образом, падая с высоты 400мм гиря совершает работу 10 дж (1 кГм) на площади в 1 см2.

Рис. 1. Прибор «Влагомер–20»

Рис. 2. Ударник ДорНИИ:

1 – стержень; 2 – наконечник;

3 – гиря; 4 – буртик

Ход работы

Взять ударник ДорНИИ, поставить вертикально на грунт;

- поднять гирю на 400 мм и сбросить;

- повторять сбрасывание гири до тех пор, пока наконечник не погрузится на 100 мм в грунт, количество ударов сосчитать;

- повторить замеры не менее семи раз в различных точках участка;

- найти среднее значение Су и определить категорию грунта, данные занести в журнал.

Задание №4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СЦЕПЛЕНИЯ С И УГЛА ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ ГРУНТА φ1 ПО ГОСТ 12248–2010

Цель работы: определить численные значения удельного сцепления и углов внутреннего и внешнего трения грунта.

Оборудование: прибор для одноплоскостного среза грунта; кольца режущие; штамп,  штопор; нож.

В расчетах землеройных машин и их рабочих органов используют такие параметры грунта, как удельное сцепление С, углы внутреннего φ1  и внешнего φ2 трения грунта, обуславливающие сопротивляемость грунтов сдвигу.

В основу сопротивления грунтов сдвигу положен закон Кулона о прямолинейной зависимости предельного сопротивления грунта сдвигу τ от нормальных напряжений σ.

,					(4)

где τ – предельное сопротивление грунта сдвигу; МПа; σ – нормальное напряжение; МПа; С – удельное сцепление грунта; МПа; φ1 – угол внутреннего трения грунта, град; tgφ1 –  коэффициент трения грунта о грунт.

Оценка сопротивления сдвигу грунтов имеет огромное практическое значение, так как без знания характеристик сопротивления сдвигу невозможны расчеты прочности и устойчивости грунтов, давления их на ограждения, определение сил резания и копания грунтов рабочими органами землеройных машин.

Сопротивление грунтов сдвигу изучается в условиях предельного напряженного состояния, соответствующего незатухающим сдвигам по площадкам скольжения одной части грунта по другой. Оценка сопротивления грунта сдвигу может производиться по результатам испытаний образцов различными способами:

- прямым срезом по фиксированной плоскости;

- простым и трехосным сжатием;

- срезом по цилиндрической и кольцевой поверхностям и т.д.

Испытания грунтов на сдвиг при прямом срезе производится на приборах одноплоскостного среза (рис. 3), трехосного сжатия, стабилометрах.

График выражения (4)  представляет прямую линию, угол наклона  которой к оси абцисс характеризует величину (1 , а отрезок отсекаемый на оси ординат – удельное сцепление грунта С (рис. 4).

Удельное сцепление грунта – параметр прямой зависимости сопротивления грунта срезу от вертикального давления, определяемый как отрезок, отсекаемый этой прямой на оси ординат.

Угол внутреннего трения грунта (угол трения грунта о грунт) – параметр прямой зависимости сопротивления грунта  срезу от вертикального давления, определяемый как угол наклона этой прямой к оси абсцисс.

Рис. 3. Прибор одноплоскостного среза грунта:

1 – верхняя часть срезывателя; 2 – крышка;

3 – пуансон; 4 – телескопический рычаг; 5 – гири;

6 – индикатор; 7 – рычаг сдвигового устройства;

8 – винты упорные; 9 – нижняя часть срезывателя

Рис. 4. График сопротивления грунта

сдвигу при различных уплотняющих

нагрузках

Ход работы

- Взять режущие кольца (2–3), вдавить в грунт, приготовить образцы грунта;

- разобрать прибор одноплоскостного среза, протереть все детали, собрать;

- взять первый образец грунта, поставить на верхнюю часть срезывателя и пуансоном выдавить грунт в срезыватель;

- поставить на грунт пуансон с крышкой, закрепить;

- установить телескопический рычаг, на короткий конец его повесить короткую тягу, на длинный – длинную. На короткую тягу повесить 2 гири по 500 г;

- на длинную тягу повесить гири массой:

1-й образец – 1,5–2,0 кг;

2-й образец – 2,0–2,5 кг;

3-й образец – 2,5–3,5 кг.

Предельной нагрузкой для рычага является нагрузка 4 кг (её никогда не устанавливаем). Длина плеча телескопического рычага выбрана такой, чтобы нагрузочный пуансон создавал давление на грунт  пропорциональное приложенной  нагрузке (на длинной тяге 1 кг – давление на грунт 10 Н/см2);

- выдержать образец под нагрузкой: супеси – 10–15 мин; суглинки и глины – 15–30 мин;

- вставить в гнездо часовой индикатор, для наблюдения за процессом сдвига;

- отпустить  упорные винты, удерживающие нижнюю подвижную часть срезывателя;

- установить рычаг сдвигающего устройства, повесить на него длинную тягу. Длина плеча рычага выбрана так, чтобы в плоскости среза создавалось касательное напряжение пропорциональное нагрузке на рычаге;

- навешивая последовательно на тягу  гири, производим срез образца. При этом соблюдаем несколько условий:

а) каждую новую гирю вешаем только тогда, когда стрелка индикатора остановилась, либо проходит 1 деление шкалы индикатора за 4–5 секунд;

б) если стрелка часового индикатора прошла до остановки более 25 делений шкалы, массу следующей гири следует уменьшить вдвое;

в) начинаем сдвиг с гири 200 г. Только при вертикальной нагрузке 3,5 кг  и более, первую гирю вешаем на рычаг сдвигающего устройства массой 500 г;

- сдвиг заканчивается, когда нижняя часть срезывателя упрется в стойки;

- после окончания сдвига записать в журнал вертикальную (нормальную) и сдвигающую (касательную) нагрузки;

- разобрать прибор, протереть детали, собрать, поместить в срезыватель новый образец грунта и всё повторить при другой вертикальной нагрузке;

- по полученным данным ( и ( построить график и найти С и (1 (рис. 4).

Зная численные значения С и (1 находим величину угла внешнего трения грунта  (угла трения грунта о сталь) (2, используя выражение пять.

,				(5)

Нормальное напряжение ( в грунте создается нагрузкой Р на телескопическом рычаге.

Касательное напряжение ( создается нагрузкой Q на рычаге сдвигающего устройства.

Контрольные вопросы к лабораторной работе

- Назовите единицы измерения плотности? влажности? удельного сцепления грунта? в системе СИ.

- С какой точностью определяют плотность грунта? влажность грунта?

- Что называется плотностью? влажностью?  удельным сцеплением грунта?

- Какую консистенцию может иметь грунт в зависимости от влажности?

- Физический смысл удельного сопротивления грунта резанию?

- Как определяют удельное сопротивление грунта  резанию?

- Какую массу имеет гиря ударника и почему не больше?

- Какой диаметр имеет наконечник ударника?

- В чем принцип действия ударника?

- Как определить коэффициент трения грунта о сталь? грунта о грунт?

- Каким образом режущее кольцо погружается в грунт? извлекается из грунта?

- Как определяют удельное сцепление? Угол внутреннего трения? угол внешнего трения грунта?

- Каким образом ведется наблюдение за процессом сдвига при сдвиговых испытаниях грунтов?

- Как по графику , определить удельное сцепление? угол внутреннего трения грунта?

- Из каких соображений выбирается длина рычагов  сдвигового прибора?

Библиографический список

- ГОСТ 5180-2015. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. – Введ. 2016-04-01. – М. : Стандартинформ, 2016. – 23 с.

- ГОСТ 16469-2017. Экскаваторы-каналокопатели. Общие технические условия. – Введ. 2018-07-01. – М. : Стандартинформ, 2017. – 8 с.

- ГОСТ 12248-2010. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости (с Поправкой). – Введ. 2012-01-01. – М. : Стандартинформ, 2011. – 78 с.

- Механика грунтов, основания и фундаменты [Текст] : учеб. пособие / Ред. С.Б. Ухов. – 3-е изд., испр. – М. : Высшая школа, 2004. – 566 с.

Оглавление

Введение	3

Задание №1. Определение плотности грунта методом режущего кольца по ГОСТ 5180-2015 	4

Задание №2. Определение влажности грунта методом высушивания до постоянной массы по ГОСТ 5180–2015	6

Задание №3. Определение категории грунта по числу ударов Су ударника ДорНИИ	8

Задание №4. Определение удельного сцепления C и угла внутреннего тре-

ния грунта φ1 по ГОСТ 12248-2010	10

Контрольные вопросы к лабораторной работе	14

Библиографический список	16

Учебное издание

Методические указания к лабораторным работам по резанию и копанию грунтов

Василий Иосифович Лиошенко

Отпечатано в авторской редакции.

Отпечатано в ПО УМУ СибАДИ

644080, г. Омск, пр. Мира, 5