ТЕМА 1.2. СВОЙСТВА СМ

Свойствами называют способность СМ реагировать на определенные факторы окружающей среды.

Свойства делят на 4 группы: физические, механические, химические, технологические. При решении практических задач требуется учитывать все свойства СМ в совокупности (технические).

Свойства СМ обычно оценивают количественно, т.е. по числовым показателям. Числовые значения получают при испытании материалов с помощью соответствующих приборов.

- Физические свойства характеризуют физическое состояние материала (параметры структуры) или определяют его отношение к различным физическим процессам окружающей среды (к прониканию воды, к прохождению тепла, эл. тока).

|  |  | Объем пористого материала в естеств. состоянии Vе состоит из объема твердого вещества Vа и объема пор Vп. Поры могут заполняться водой. Vе = Vа + Vп |
| --- | --- | --- |

Плотность- физическая величина, определяется массой вещества в единице объема. В зависимости от того, какой берется объем (объем твердого вещества, из которого состоит материал или весь объем вместе с порами и пустотами) различают истинную и среднюю плотность.

Истинная плотность- масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии, т.е. без пор, пустот и микротрещин.

ρ = m / Vа,   [г/см3, кг/м3]

m – масса материала, г,кг;

Vа – объем в плотном состоянии, см3, м3.

Истинная плотность характеризует не материал, а вещество, из которого состоит материал. Значения истинной плотности зависят от химического состава вещества и поэтому у материалов с близким химическим составом они различаются незначительно.

Средняя плотность- масса единицы объема материала в естественном состоянии, т.е. вместе с порами, пустотами и микротрещинами.

ρm = m / Vе,   [г/см3, кг/м3]

m – масса материала, г, кг;

Vе – объем в естественном состоянии, см3, м3.

Средняя плотность меняется в зависимости от структуры материала. Поэтому искусственные СМ (бетон, керамику) можно получать с заданной плотностью. Напрмер, меняя пористость бетона можно получить как тяжелый бетон (ρm = 2600 кг/м3), так и особо легкий (ρm = 500-1800 кг/м3).

Средняя плотность непосредственно влияет на эффективность строительства, в частности на трудоемкость транспортирования и монтажа. Снижение средней плотности материалов при сохранении прочности и долговечности- путь к снижению материалоемкости строительства, повышению его технико-экономической эффективности.

Истинная плотность, как правило, больше средней, т.к. большинство материалов содержит поры.

Пористость- степень заполнения объема материала порами.

П = Vп / Vе = (1 - ρm / ρ)·100 ,   [%]

Экспериментальный метод определения пористости основан на замещении порового пространства в материале сжиженным гелием или др. средой.

Пористость СМ колеблется в широких пределах: от 0 до 98%. Пористость характеризуют не только количественно, но и по характеру пор: крупные и мелкие, открытые и закрытые.

Побщ = Потк + Пзакр

Открытые поры сообщаются с окружающей средой и могут сообщаться между собой, поэтому они заполняются водой. Закрытые поры изолированы от действия окружающей среды, в них находится воздух. Изменяя соотношение открытых и закрытых пор, можно получать материалы с заданными свойствами.

От пористости зависят многие свойства материала: прочность, водопоглощение, теплопроводность, морозостойкость, акустические свойства и мн. др. Для различных конструкций применяют материалы с разной пористостью. Например, для наружных стен желательны материалы со значительной пористостью, т.к. они обладают малой теплопроводностью и, следовательно, хорошими теплоизоляционными свойствами. А для производства бетонных водопроводных труб требуются малопористые материалы с хорошей водонепроницаемостью.

Насыпная плотность- масса единицы объема рыхлонасыпанных зернистых или волокнистых материалов (цемент, песок, гравий, щебень).

|  | Сыпучие материалы кроме пор имеют пустоты между отдельными частицами. Для расчета насыпной плотности берется весь занимаемый объем, включая пространство между частицами. Vн = Vе + Vмп |
| --- | --- |

ρн = m / Vн,   [г/см3, кг/м3]

m – масса материала, г, кг;

Vн – объем в насыпном состоянии, см3, м3.

На насыпную плотность влияет влажность. Вода замещает воздух в порах материала и адсорбируется на поверхности зерен и поэтому, чем больше влажность материала, тем больше его насыпная плотность.

Межзерновая пустотность- объем межзерновых пустот в объеме насыпанного материала.

Пмз = Vмп / Vн = (1 – ρн  / ρm )·100 ,   [%]

В процессе хранения и эксплуатации СМ подвергаются воздействию воды. При этом их свойства существенно изменяются (изменяется R, ρm, увелич. λ).

Влажность- содержание влаги в материале в данный момент.

W = (mвл – mсух / mсух)·100 ,   [%]

mвл – масса материала во влажном состоянии, г;

mсух – масса материала, высушенного до постоянной массы, г.

Водопоглощение- способность материала поглощать влагу и удерживать ее в своих порах (при норм. условиях: Р=760мм.рт.ст., t=200С).

Водопоглощение определяют по массе и по объему

| Wпм = (mвл – mсух / mсух)·100 [%] | Wпм- отношение количества поглощенной воды к массе сухого материала. |
| --- | --- |
| Wпо = (mвл – mсух / V )·100 , [%] Wпо = Wпм· ρm / ρв | Wпо- степень заполнения объема материала водой. mвл- масса материала после водопоглощения, г; mсух- масса материала высушенного до постоянной массы, г; ρm / ρв- относительная плотность. |

Водопоглощение характеризует открытую пористость материала. Водой насыщаются только открытые поры. Водопоглощение меньше пористости, т.к. не все поры заполняются водой. Водопоглощение отрицательно влияет на основные свойства материала: увеличивается плотность, материал набухает, теплопроводность возрастает, а прочность и морозостойкость понижается.

Гигроскопичность- свойство материала поглощать водяной пар из воздуха.

Гигроскопичность зависит от химического состава и характера пористости материала, а также от относительной влажности и температуры воздуха. Материалы с одинаковой пористостью, но имеющие более мелкие поры и капилляры, обладают более высокой гигроскопичностью, чем крупнопористые. С увеличением влажности и со снижением температуры,  гигроскопичность повышается. К гигроскопичным материалам относятся ,например, древесина и гипс. Следствие гигроскопичности древесины- усушка и набухание, что сопровождается короблением. Снизить гигроскопичность можно покрывая поверхность материала гидрофобными (водоотталкивающими) веществами. Например, древесину покрывают водостойкими лаками и красками.

Водостойкость- способность материала сохранять свои прочностные свойства при увлажнении.

Характеристикой водостойкости служит коэф. размягчения- отношение прочности материала, насыщенного водой к прочности сухого материала:

Кр = Rвл / Rсух

Кр изменяется от 0 (необожженная глина) до 1 (стекло, сталь). Природные и искусственные каменные материалы, применяемые в подводных конструкциях или в конструкциях, находящихся в сырых местах, должны иметь Кр › 0,8.

Морозостойкость- способность насыщенного водой материала выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без снижения эксплуатационных качеств (т.е. без признаков разрушения).

Вода попадает в материал ОК в результате эмиграции водяного пара от «тепла к холоду» и его конденсации в промерзающем слое в порах, а также с дождем. Основная причина разрушения влажного материала при замораживании заключается в давлении на стенки пор, которое оказывает замерзающая вода.

ρводы = 0,9999 г/см3 (при t=00С);

ρльда =0,91689 г/см3.

Вода, находящаяся в порах материала, при замерзании увеличивается на 9%. В результате стенки некоторых пор разрушаются и постепенно разрушают материал.

По-иному происходит замерзание воды в материалах с капиллярно-пористой структурой (бетон, кирпич). Замерзая в крупных порах, вода под давлением образующегося льда проникает в мелкие поры. В мелких порах и тонких капиллярах вода находится в особом состоянии (благодаря силам молекулярного притяжения к межпоровым перегородкам и стенкам капилляров). Здесь она не замерзает при температуре ниже 00С. Таким образом, мелкие поры являются резервными емкостями куда отжимается часть воды при з-о материала, не вызывая вредного механического воздействия на его скелет. Однако при многократном попеременном з-о строение материала нарушается. Разрушение материала все равно произойдет, но гораздо позднее.

Следовательно, морозостойкость материала зависит от его пористости и водопоглощения. Плотные материалы и материалы с замкнутыми порами, т.е. с небольшим водопоглощением, обладают высокой морозостойкостью. Материалы с открытой пористостью, соответственно, невысокой.

Морозостойкость материала количественно оценивается маркой. Марка по морозостойкости- наибольшее количество циклов попеременного з-о, которое может выдержать материал без снижения прочности, потери массы или появления внешних повреждений.

Марки:F15, F25, F35,…, F100 и т.д.( F500- для мостовых конструкций)

Продолжительность 1 цикла з-о – 1 сут.: материал, насыщенный водой, помещают в морозильную камеру при t=-15…-200С и выдерживают в течении 4-8ч. затем извлекают материал из воды и выдерживают при t=+200С в течении 4ч в воде. Ускоренный метод испытания на морозостойкость: материал насыщают 5%-ным раствором NaCl. Оттаивание также производят в этом растворе.

От морозостойкости зависит долговечность конструкции, подвергающейся действию атмосферных факторов и воды.

Теплопроводность- свойство материала передавать тепло от одной поверхности к другой.

Тепловой поток проходит через пористый материал, т.е. через твердый «каркас» и воздушные ячейки.

Теплопроводность материала характеризуется количеством теплоты, которое способен передать материал через 1м2 поверхности при толщине 1м и разности температур на поверхностях 10С в течение 1ч.

Количественно теплопроводность выражается через коэф. теплопроводности:

λ = Q · b / S · (t1 - t2) · τ,   [Вт/м0С]

| Q- количество теплоты, Дж; b- толщина конструкции, м; S- площадь конструкции, м2; | t1 -t2- температура внутреннего и наружного воздуха, 0С; τ- время движения теплового потока, сек. |
| --- | --- |

Теплопроводность зависит от химического состава и молекулярного строения вещества. Из всех известных веществ наименьшим λ обладает воздух (λвозд = 0,023 Вт/м0С). Поэтому увеличение пористости материала является основным способом уменьшения теплопроводности. Поры должны быть мелкие и закрытые. На значение теплопроводности влияет влажность материала, т.к λ воды, заполняющей поры, в 25 раз больше, чем воздуха (λводы = 0,59 Вт/м0С). Замерзание воды в порах с образованием льда еще больше увеличивает теплопроводность материала (λльда = 2,1 Вт/м0С, т.е. в 4 раза больше чем воды).

Материалы с λ ‹ 0,17 считаются ТИМ. Снижение λ позволяет получать технико-экономический эффект за счет уменьшения толщины ОК или снижения энергетических затрат на отопление зданий.

Теплоемкость- способность материала аккумулировать (поглощать) теплоту при нагревании.

Показателем теплоемкости является удельная теплоемкость, которая показывает количество теплоты, необходимое для нагревания 1 кг материала на 10С. Удельную теплоемкость называют коэф. удельной теплоемкости и определяют из выражения:

| С = Q / m · (t1 - t2) [кДж/кг0С] | Q- количество теплоты, затраченное на нагревание материала, кДж; m- масса материала, кг; t1-t2- разность t-р мат-ла до и после нагревания, 0С. |
| --- | --- |

Орг. материалы являются накопителями и изоляторами тепла, неорганические материалы- проводниками тепла. Вода имеет наибольшую теплоемкость, поэтому с повышением влажности материалов, их теплоемкость возрастает.

Показатели теплоемкости различных материалов нужны для теплотехнических расчетов.

Огнестойкость- способность материала выдерживать без разрушения действие высоких температур в течение короткого промежутка времени (т.е. в условиях пожара)

Разрушение может произойти из-за того, что материал сгорит, растрескается, потеряет прочность. По степени огнестойкости различают материалы: несгораемые, трудносгораемые, сгораемые.

  - Несгораемые материалы под действием огня и высокой температуры не горят и не обугливаются (бетон, кирпич, черепица). Однако некоторые несгораемые материалы (стекло, мрамор, асбестоцемент, сталь) при резком нагревании разрушаются, деформируются.

  - Трудносгораемые материалы под действием огня медленно воспламеняются, а после удаления огня их горение и тление прекращается (фибролит, гидроизол, асфальтобетон, пропитанная антипиренами древесина).

  - Сгораемые материалы под действием огня или высокой температуры горят и продолжают гореть после удаления источника огня (древесина, войлок, битумы, смолы).

Для повышения огнестойкости горючих материалов используют антипирены-вещества, которыми пропитывают или покрывают материал. Антипирены выделяют газы, не поддерживающие горения или под действием температуры образуют пористый защитный слой на материале, чем замедляют его нагрев.

Огнеупорность- способность материала выдерживать без разрушения длительное воздействие высоких температур (более 15800С). Шамот, магнезитовый кирпич- применяют для внутренней футеровки (облицовки) металлургических и пром. печей.

- Механические свойства определяют способность материала сопротивляться действию внешних механических сил, вызывающих сжатие, растяжение, изгиб, срез, кручение, истирание.

Прочность- способность материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, вызванных внешними силами.

Прочность материала характеризуется обычно значением предела прочности (R)- напряжение в образце материала в момент его разрушения.

В зависимости от характера приложения нагрузки различают предел прочности:

| при сжатии | при растяжении | при изгибе |
| --- | --- | --- |
| Rсж = Р / S [кгс/см2, МПа] | Rраст = Р / S [кгс/см2, МПа] | Rизг = 3·P·l / 2·b·h2 [кгс/см2, МПа] |
| Р- нагрузка, вызывающая разрушение образца, Н; S- площадь поперечного сечения образца, см2; l- расстояние между опорами, см; b и h- ширина и высота образца, см. |  |  |

Соотношение  Rраст и Rсж:

Rраст › Rсж - волокнистые- древесина;

Rраст ≈ Rсж - сталь;

Rраст ‹ Rсж - хрупкие- природные камни, бетон, кирпич.

Прочность материала зависит от формы, размеров, скорости деформирования образца. Чем больше размеры, тем ниже прочность (масштабный фактор). Поэтому в ГОСТах указываются размеры образца, который подвергаются испытанию. Т.к. СМ неоднородны, то R определяют как средний результат испытания серии образцов (обычно не менее 3). Для испытания материалов на прочность применяют спец. машины, которые снабжены механизмом для силового воздействия на образец и измерительным устройством (гидравлический пресс). Существуют неразрушающие методы определения прочности (ударный молоток с эталонным стержнем, штампы, склерометры, ультразвуковой и радиометрический методы).

Прочность зависит от пористости материала.

В зависимости от прочности СМ делят на марки. Марка материала по прочности является важнейшим показателем его качества.

Цемент: М400, М500, М550, М600 (кг/см2),т.е. прочность должна быть не ниже этой цифры.

Высокая прочность позволяет снижать расход материала и получать технико-экономический эффект.

Упругость- способность материала восстанавливать первоначальную форму и размер после прекращения действия внешней силы. Упругая деформация полностью исчезает после прекращения действия нагрузки, поэтому ее наз. обратимой.

Модуль упругости Е (модуль Юнга) связывает упругую деформацию ε и напряжение σ соотношением, выражающим закон Гука: ε = σ / Е. Чем выше Е, тем меньше материал деформируется.

Например, для каучука - Е = 10…20 МПа;

для стали - Е = 200.000 МПа.

Это значит, что под действием одной и той же силы, деформация стали будет в 10.000 раз меньше, чем каучука при прочих равных условиях.

Пластичность- способность материала под действием внешних сил деформироваться без разрыва сплошности. После прекращения действия внешней силы в теле остается пластическая деформация.

Хрупкость- способность материала разрушаться под нагрузкой без заметной пластической деформации.

Один и тот же материал может проявлять все три качества (а/б, глина).

Твердость- способность материала сопротивляться проникновению в него более твердых тел.

Высокая прочность материала не всегда говорит о его твердости. Например, древесина по прочности при сжатии в.в. равна бетону, а при изгибе и растяжении во много раз превосходит его, но значительно уступает бетону в твердости.

В зависимости от вида материала применяют различные виды оценки твердости. Для металлов, некоторых полимеров, бетона, древесины определение твердости основано на вдавливании в образец шарика или конуса из стали (МПа). При определении твердости природных каменных материалов используют шкалу Мооса, составленную из 10 минералов разной твердости.

- Химические свойства характеризуют способность и степень активности СМ к химическому взаимодействию с реагентами внешней среды, а также способность сохранять постоянный состав и структуру материала в условиях инертной окружающей среды.

- Химическая активность- зависит от состава и от тонкости измельчения материала. чем больше удельная поверхность вещества, тем оно активнее в химическом отношении (вяжущие вещества).

- Коррозионная стойкость- свойство материала не разрушаться в агрессивных средах.

Коррозионному разрушению подвергается большинство СМ: металлы, бетоны, древесина, битумы и др. Высокой стойкостью к агрессивным средам обладают керамические материалы и некоторые пластмассы.

Агрессивные агенты, вызывающие коррозию: пресная и соленая вода, минерализованные почвенные воды, газы от предприятий и автомашин, растворы кислот и щелочей, масла, бензин и др. нефтепродукты, живые организмы (грибки, микробы).

Методы защиты: создание плотной структуры, использование химически стойких материалов, защитные покрытия или пропитка полимерами.

- Растворимость- способность материала растворяться в воде, масле, бензине, скипидаре и др. растворителях. Может быть и положительным и отрицательным свойством.

- Адгезия- свойство одного материала прилипать к поверхности другого. Характеризуется прочностью сцепления между материалами. Зависит от их природы, состояния поверхности. Это свойство имеет важное значение при изготовлении КМ, бетонов, клееных конструкций.

- Твердение- свойство материала переходить из пластического состояния в твердое.

Минеральные вяжущие при затворении водой переходят в камень.

- Технологические свойства- характеризуют поведение материала при технологической переработке и обработке.

- Пилимость, дробимость, шлифуемость, полируемость- для каменных материалов;

- Формуемость- для бетонов;

- Способность обрабатываться пилящими и режущими инструментами- для древесины и т.д.