Тема 2.7. БЕТОНЫ

Бетоны- искусственные каменные материалы, полученные в результате затвердевания рационально подобранной смеси, состоящей из крупного заполнителя (Щ, Г), мелкого заполнителя (П), цемента, воды и добавок.

Бетоны применяют в промышленном и гражданском, мостостроительном, дорожном, гидротехническом строительстве.

Достоинства бетона:

- возможность получения конструкции любой формы;

- доступность основных материалов;

- широкое регулирование основных свойств (R, ρm , П);

- относительная простота технологии;

- возможность механизации и автоматизации производственных процессов;

- повышенная пожаростойкость;

- возможность выполнения работ в короткие сроки в любое время года.

Недостатки бетона:

- большая масса конструкции;

- недостаточная коррозионная стойкость цементного камня в бетоне и арматуры в ж/бетоне;

- длительное твердение;

- необходимость ухода за твердеющим бетоном.

Классификация бетонов

По средней плотности (ρm):

- особо тяжелые ρm>2500 кг/м3;

- обычные(тяжелые) ρm=2200-2500 кг/м3  (конструкционные);

- облегченные ρm=1800-2200 кг/м3;

- легкие ρm=600-1800 кг/м3  (конструкционно-теплоизоляционные);

- особо легкие ρm<600 кг/м3 (теплоизоляционные).

По виду минеральных вяжущих: цементные; гипсовые; силикатные; полимерные; асфальтовые.

По структуре: крупнозернистые; мелкозернистые; крупнопористые; ячеистые.

По области применения в строительстве: обычные тяжелые; гидротехнические; дорожные и аэродромные; для ограждающих конструкций (легкие); специальные (кислотостойкие, дорожные и т.д.).

Материалы для тяжелого бетона

Вяжущее вещество- чаще всего ПЦ и его разновидности. Цемент и вода являются активными составляющими бетона, в результате между ними образуется цементный камень.

Заполнители природные или искусственные каменные материалы, состоящие из отдельных зерен. Выполняют несколько функций: экономят цемент, снижают усадку цемента; снижают ползучесть бетона; при введении пористых заполнителей изменяются физико-механические свойства бетона. В качестве заполнителей преимущественно используют местные горные породы и вторичные ресурсы (шлаки и др.). Применение этих дешевых заполнителей снижает стоимость бетона, т.к. на их долю обычно приходится до 80% объема бетона. По крупности зерен заполнитель может быть:

- крупный (5-70 мм);

- мелкий (0,16-5 мм).

К качеству заполнителей предъявляются определенные требования.

Добавки. Применение разнообразных хим. добавок и дисперсных минеральных компонентов позволяет эффективно управлять его технологией и получать стр. композиты с заданными структурой и свойствами.

Химические. Регулирующие свойства бетонной смеси: пластифицирующие, стабилизирующие, водоудерживающие (ЛСТ, СП); регулирующие структуру бетона; воздухововлекающие, газо- и пенообразующие, уплотняющие, расширяющие: (СНВ, Al2(SO4)3, FeCl3); регулирующие сроки схватывания цемента и твердения бетона (CaCl2, Na2SO4, NaCl, HBO3, бура, ЛСТ, СП); противоморозные (CaCl2, NaCl , K2CO3); комплексные (ЛСТ+СНВ).

Тонкомолотые минеральные: золы ТЭЦ, доменные шлаки, микрокремнезем.

Бетонные смеси

Бетонная смесь- смесь компонентов бетона до начала процессов схватывания и твердения.

Бетонная смесь является структурированной системой, обладающей внутренней связностью, которая обусловлена:

1. механическим зацеплением друг с другом минеральных зерен различной крупности;

2. действием межмолекулярных сил.

Свойства бетонных смесей

Тиксотропия – способность бетонной смеси разжижаться при механическом воздействии и вновь загустевать в спокойном состоянии.

Удобоукладываемость – способность бетонной смеси растекаться и принимать заданную форму, сохраняя при этом однородность и монолитность.

По показателю удобоукладываемости смеси могут быть подвижные и жесткие.

Осадка конуса – определяет подвижность бетонной смеси. Определяется по величине осадки конуса стандартных размеров сформованного из бетонной смеси под действием собственной массы.

Жесткость – время вибрирования в секундах, необходимое для выравнивая и уплотнения предварительного сформованного конуса из бетонной смеси.

По осадке конуса и жесткости бетонные смеси маркируются:

СЖ – сверх жесткие,	СЖ – 3,2,1

Ж – жесткие, Ж – 4,3,2,1

П-1 	1-4 см (малоподвижные)

П-2             5-15 см (подвижные)

П-3

П-4	   20 см  (литые)

П-5

Связность- способность бетонной смеси сохранять свою однородную структуру, т.е. не расслаиваться в процессе транспортировки, укладки и уплотнения.

Свойства тяжелого бетона

При проектировании бетонных и ж/бетонных конструкций назначают требуемые характеристики бетона: класс прочности (при сжатии, растяжении), марки по морозостойкости и водонепроницаемости.

1. Прочность

Прочность бетона – одно из главнейших его строительно-технических свойств, которое определяет способность бетона противостоять внешним механическим усилиям.

Прочность бетона определяют при испытании стандартных образцов на сжатие (или растяжение) в возрасте 28 суток после твердения бетона в нормальных условиях (t=20±20C, Wотн>95%).

Rб=K·P/S, МПа

К – коэффициент, зависящий от размера образца (куба).

Rб=i=1nRin

По Rб устанавливают марку по прочности.

Марка бетона (М) – это его средняя прочность. М50, 75, 100...М800 (кгс/см2)

Качество бетона нельзя оценивать только по Rб. На практике всегда наблюдается отклонение от этой величины. На прочности бетона сказываются колебания в качестве Ц, Щ, П, технологии дозирования, перемешивания бетонной смеси. Это приводит к неоднородности структуры бетона и его свойств. Бетон должен быть однородным – это важнейшее техническое и экономическое требование. Для оценки однородности бетона используют статистические методы. В течение 1-2 мес. в лабораториях предприятий определяют Ri бетонных образцов, вычисляют R и коэффициент вариации бетона по прочности υ.

υ=SR,   S=(Ri−R)2(n−1).

Чем ближе Ri к R, тем однороднее бетонная смесь.

υ 13,5– норма в строительстве.

Для нормирования прочности бетона используют  стандартную характеристику, которая гарантирует получение бетона заданной прочности с учетом возможных ее колебаний. Такой характеристикой является класс бетона. В проектах на бетонные конструкции указывается класс прочности бетона.

Класс прочности (В) – гарантированная прочность бетона с учетом его неоднородности, принимаемая с обеспеченностью 0,95.

В3,5; В5; В10...В60 (МПа)

В=R(1-t· υ), где υ- коэффициент вариации бетона по прочности, который определяет однородность бетона; t=1,64 при уровне обеспеченности 0,95. Это значит, что установленная классом прочность обеспечивается в 95 случаях из 100 и только в 5 случаях можно ожидать ее невыполнение.

Прочность бетона зависит от следующих факторов: τ, W, Т, Rц, В/Ц, А(А1). Приближенно можно считать, что прочность бетона со временем увеличивается примерно по логарифмическому закону:

RnR28=lgnlg28; R28=Rnlg28lgn; (n>3 суток).

Основные факторы прочности бетона

Уравнение Боломея- Скрамтаева:

Rб=ARц(ЦВ−0,5); при В/Ц0,4                            (1)

Rб=ARц(ЦВ+0,5); при В/Ц<0,4                             (2)

2. Водонепроницаемость – способность материала не пропускать через себя воду под давлением.

Марки: W2, W4, W6, W8, W10, W12…. (кгс/см2).

Водонепроницаемость особенно важна для гидротехнических и мостовых сооружений. Будет бетон фильтровать воду или нет, зависит от его пористости. Высокая водопроницаемость может привести к быстрому разрушению цементного камня из-за коррозии.

Водонепроницаемость повышается при применении ПАВ пластифицирующих и гидрофобизирующих (снижается В/Ц); при использовании расширяющихся цементов; при кольматации пор бетона полимерами.

3. Морозостойкость – способность бетона, находящегося в увлажненном состоянии, противостоять действию знакопеременных температур окружающей среды без изменения структурных и физико-механических характеристик.

Марки: F50, F75, F100...F1000 (цикл з-о).

Снижение R должно быть <15%, Δm<5%.

Морозостойкость зависит от качества применяемых материалов и капиллярной пористости бетона.

Повышение морозостойкости обеспечивается при повышении средней плотности бетона; снижении В/Ц; применении гидрофобизирующих и воздухововлекающих добавок; пропитке бетона полимерами и мономерами; применении цементов, содержащих С3А<8%, цементов без минеральных добавок; применении морозостойких заполнителей; использовании прогрессивных технологий перемешивания и уплотнения бетонных смесей.

Морозостойкость- главный показатель, определяющий долговечность бетонных конструкций.

Технологические факторы прочности бетона

Приготовление бетонной смеси. Бетонные смеси приготавливают в бетоносмесительных цехах предприятий СЖБ или на автоматизированных бетонных заводах. Приготовление бетонной смеси должно обеспечить получение однородной массы. Оно состоит из точного дозирования и смешивания исходных материалов. Дозируют материалы по массе (Ц, Щ, П) и по объему (В). Бетоносмесительные машины циклического действия подразделяют на гравитационные и с принудительным перемешиванием.

Формование и уплотнение бетонной смеси. В результате уплотнения бетонная смесь заполняет форму или опалубку. Уплотненная бетонная смесь должна иметь однородное строение и минимальный объем воздушных пустот. Способы уплотнения: вибрирование, виброштампование. вибропрокат, центробежный способ, вибровакуумирование.

Твердение бетона. Различают естественное и искусственное твердение. Естественное можно ускорить применяя быстротвердеющие цементы, жесткие бетонные смеси, добавки-ускорители твердения (хлористый кальций, хлористый натрий, кальцинированная сода, жидкое стекло). Искусственное твердение- температурно-влажностная обработка, применяемая в заводских условиях (пропаривание при нормальном давлении, запаривание в автоклаве, электропрогрев, электроразогрев, обработка лучистой энергией). Комплексное использование методов ускорения твердения дает наибольший технико-экономический эффект.

Лёгкие бетоны

Снизить высокую среднюю плотность бетона можно применением пористого заполнителя вместо плотного и поризацией цементирующего слоя.

Классификация легких бетонов:

- на пористых заполнителях;

- ячеистые;

- крупнопористые.

Лёгкие бетоны на пористых заполнителях

Пористые заполнители

- природные: туфы, диатомиты, известняк, ракушечник;

- искуссвенные: керамзит (»70%), аглопорит, вермикулит, шлаки.

Пористость П>20%

SiO2акт+CaOH2+H2O→гидросиликат Ca

Благодаря физико-химическим процессам на контакте зерно-тесто прочность бетона возрастает в 1,5-1,8 раза. Бетоны на пористых заполнителях обладают большой прочностью, морозостойкостью, в том случае если цементное тесто заполняет все пустоты между зёрнами.

Свойства

Качество легкого бетона оценивают двумя важнейшими показателями: классом по прочности и маркой по средней плотности.

Классы: В2,5 - В40- по прочности на сжатие; В0,8 - В3,2- по прочности на осевое растяжение. Для теплоизоляционных предусмотрены классы В0,35; 0,75; 1.

Марки по прочности: М35-М500.

Марки по плотности: Д200-Д2000.

Марки по морозостойкости: F25-F500.

Марки по водонепроницаемости: W0,2- W2,5.

Теплопроводность: λ=0,5-0,8 Вт/мК (зависит от влажности)

Применение: для изготовления конструкций больших размеров: плиты, стеновые панели и т.п.

Ячеистые бетоны

Получают в результате затвердевания вспученной с помощью специальных порообразователей смеси мелкого заполнителя, вяжущего и воды.

Газобетоны

Состав: кремнеземистый компонент (тонкомолотый песок, зола, шлак), цемент, вода, газообразователь (алюминиевая пудра, пергидроль). Химический способ вспучивания.

Al+CaOH2→H2↑+3CaO⋅Al2O⋅6H2O

Пенобетоны

Состав: кремнеземистый компонент (тонкомолотый песок, зола, шлак), цемент, вода, пенообразователь (канифольный, сапониновый, мыльный корень, Морпен, Неопор, Белпор – 1 Ом.). Механический способ вспучивания.

Свойства

Плотность-300-1200 кг/м3 (П=60-85%).

Классы: В0,35-В12,5- по прочности на сжатие

Марки по прочности: М15-М150.

Марки по морозостойкости: F25-F100.

Теплопроводность зависит от влажности.

Применение: для легких ЖБК и теплоизоляции. Широко распространены конструкционно-теплоизоляционные ячеистые бетоны (500-900 кг/м3). Из них изготавливают панели наружных стен и покрытий зданий, неармированные стеновые и теплоизоляционные блоки, камни для стен.

Крупнопористые

В состав бетона входят гравий или щебень (5-20 мм), ПЦ или ШПЦ М300-М400 и вода.

Свойства

За счет исключения песка плотность бетона уменьшается и составляет 1700-1900 кг/м3.

Теплопроводность: λ=0,55-0,8 Вт/мК

Марки по прочности: М15-М75.

Применение. Целесообразно применять в районах богатых гравием. Из крупнопористого бетона возводят монолитные наружные стены зданий, изготовляют крупные стеновые блоки.