Тема 2.8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЕТОНЫ. ЖЕЛЕЗОБЕТОН

Гидротехнический. Применяют в сооружениях, которые периодически или постоянно омываются водой.

Высокопрочный. Применяют для изготовления сборных бетонных и железобетонных конструкций, работающих в суровых условиях (платформы северных морей, большепролетные строения мостов, скоростные магистрали), небоскребов.

Дорожный. Используется для оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов.

Жаростойкий. Применяют для изготовления фундаментов и футеровки промышленных печей, дымовых труб.

Кислотоупорный. Применяют на химических предприятиях для облицовки несущих конструкций, устройства бетонных полов.

Для защиты от радиоактивного воздействия. Предназначены для защиты от облучения на атомных электростанциях.

Фибробетон. Композиционный материал, упрочненный волокнами (минеральные- стеклянные, базальтовые, кварцевые; металлические- обычная или нержавеющая сталь; синтетические- полипропиленовые, капроновые).

Железобетон

Железобетон – материал, в котором совместно работают бетон и стальная арматура.

Rp=0,1-0,16 Rсж

Совместной работе бетона и арматуры способствует:

- близость коэффициентов температурного расширения в интервале от -80 до +20 0С;

- хорошее сцепление арматуры с бетоном, усиленное периодическим профилем арматуры;

- арматура защищает бетон от коррозии.

ЖБК

Сборные                                                                                  Монолитные

готовят на строительной					                    изготавливают на месте стр-ва

площадке из отдельных деталей

Преимущества сборного ЖБ:

- Сокращение сроков строительства в 3 раза;

- Не требуется специального ухода во время эксплуатации;

- Упрощается производство работ в зимний период;

- На строительной площадке отпадает необходимость в устройстве подводки и опалубки.

Недостатки:

- Необходимость герметизации стыков;

- Применение специальных транспортных средств.

Преимущества монолитного ЖБ:

- Снижение капиталовложений и сроков для создания производственной базы;

- Меньшая ресурсоемкость (снижение расхода стали на 20-25% и Ц на 10-15%);

- Повышенная жесткость, сейсмостойкость и долговечность конструкции;

- Отказ от специальных транспортных средств и монтажа;

- Разнообразие формы и размеров.

Недостатки:

- Длительность работ;

- Длительность твердения;

- Осложнение работ в зимнее время;

- Специальная опалубка необходима.