Тема 2.9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

Строительный раствор- искусственный каменный материал, полученный в результате затвердевания рационально подобранной смеси вяжущего, воды и мелкого заполнителя.

Растворы имеют свойства бетонов, но в отличие от бетона в растворе нет крупного заполнителя, т.к. применяется в виде тонких слоев.

Классификация

По плотности

- тяжелые (ρm≥1500 кг/м3)- кв. песок;

- легкие (ρm<1500 кг/м3)- туф, шлак, керамзит, пемза.

По виду вяжущего: цементные, известковые; гипсовые, смешанные (цементно-известковые, цементно-глиняные, известково-гипсовые).

По назначению: кладочные, штукатурные, специальные (гидроизоляционные, акустические, рентгенозащитные, декоративные, инъекционные), монтажные.

Материалы для изготовления растворных смесей

Заполнители- кварцевые, полевошпатовые, пемзовые, шлаковые, туфовые пески. Требования: зерно до 2,5 мм (средний, мелкий, очень мелкий); содержание глин, илистых, пылеватых частиц до 20%.

Добавки. Чаще всего растворные смеси укладывают на пористое основание, способное отсасывать воду (кирпич, ячеистые бетоны). Чтобы сохранить удобоукладываемость растворных смесей, в них вводят пластифицирующие добавки, повышающие способность растворной смеси удерживать воду.

- пластифицирующие: минеральные (глина, известь, зола), органические (ЛСТ, СДБ, мылонафт 0,1-0,3% от массы цемента);

- противоморозные (хлористый натрий, хлористый кальций, поташ).

Состав раствора

Цемент:песок = 1:4 - простой раствор;

Цемент:известь:песок = 1:0,5:4 - сложный раствор.

Свойства строительных растворов

Удобоукладываемость- свойство растворной смеси легко укладываться плотным и тонким слоем на пористое основание и не расслаиваться при хранении и транспортировании.

Водоудерживающая способность- свойство растворной смеси удерживать воду при укладке на пористое основание, а также при транспортировании.

Прочность. Характеризуется маркой, определяется по прочности при сжатии (28 сут.), зависит от активности вяжущего, В/Ц, условий твердения.

Марки по прочности: М4…М300.

Марки по морозостойкости: F10-300.

Сухие строительные смеси

Это композиции заводского изготовления на основе минеральных вяжущих веществ, включающие заполнители и добавки.

Сухие строительные смеси (ССС) затворяют водой на строительной площадке и перемешивают в небольшом смесителе.

Ассортимент ССС:

Строительные- кладочные и штукатурные;

Клеевые- для наклейки кафеля, мрамора, гранита, пенопластов, ячеистых бетонов;

Декоративные- цветные фасадные, для затирки швов, цветные шпаклевки;

Наливные- самовыравнивающие составы для наливных полов;

Специальные- огнезащитные составы.

Преимущества ССС:

- Обеспечивают высокое качество, стабильность марки и состава раствора;

- Исключается перевозка воды;

- Можно создать запас смеси на объекте и готовить раствор в необходимом количестве;

- Устраняются потери смеси при перевозке к месту работ;

- Исключаются неудобства, связанные с приготовлением, перевозкой и хранением товарных (мокрых) растворов зимой.

Недостатки ССС:

- Повышенная стоимость, связанная с затратами на сушку заполнителя;

- Небольшой срок хранения.